Характеристика средств индивидуальной защиты

для профилактики коронавирусной инфекции

1. Маски санитарно-гигиенические

| № | Характеристики, параметры |
| --- | --- |
|  | Предназначение: для защиты от неблагоприятных факторов окружающей среды (вирусы, бактерии, аэрозоли и т.п.). |
|  | Размер маски: 17,5 x 9,5 см |
|  | Тип: процедурная (повседневная) |
|  | Количество слоев: не менее 3, для улучшенной фильтрации. |
|  | Наружные слои должны быть изготовлены из полипропиленового нетканого материала типа спанбонд, обладающего водоотталкивающими свойствами, воздухопроницаемостью и пониженным ворсоотделением, с поверхностной плотностью не менее 17 г/м2. |
|  | Фильтрующий слой (внутренний), должен быть изготовлен из полипропиленового нетканого материала типа мелтблаун, плотностью не менее 20 г/м2. |
|  | Вид фиксации: резинка круглая не менее 17 см |
|  | Фиксатор носовой: не менее 8 см |